City-Truck Kreisverkehrssystem

Pos. 1	Bordsteine

Liefern und Versetzen von Bordsteinen aus Beton mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand und erhöhter Biegezugfestigkeit, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1340:

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075 kg/m²

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm² bei Hartgesteinsoberflächen.

Festigkeit Klasse: U

Betonsteine aus ressourcenschonender Produktion, hergestellt aus recycelten Gesteinskörnungen und werkseitig aufbereitetem Abwasser aus dem Produktionsprozess.

Pos. 1.1		Flachbord F 15 Bogenstein

Bordsteine auf ein mind. 20 cm dickes Fundament mit einer mind. 15 cm dicken beidseitigen Rückenstütze aus Beton versetzen. Rückenstütze in Schalung herstellen. Druckfestigkeit Beton von Fundament, Rückenstütze am fertigen Bauteil: mind. 15 N/mm². Stoßfugen, ca. 5 mm breit, anordnen. Die DIN 18318 ist zu beachten.

Fabrikat „Kronimus Flachbordstein F 15 Radienelement Außenbogen, Oberflächenausführung: …………………. Nr. ……..“

Radius: 6 m

Länge: 0,785 m (Rastermaß)

St ________; €/St. ________; €________

Pos. 1.2	Flachbord F 15 1/3 Steine

Bordsteine auf ein mind. 20 cm dickes Fundament mit einer mind. 15 cm dicken beidseitigen Rückenstütze aus Beton versetzen. Rückenstütze in Schalung herstellen. Druckfestigkeit Beton von Fundament, Rückenstütze am fertigen Bauteil: mind. 15 N/mm². Stoßfugen, ca. 5 mm breit, anordnen. Die DIN 18318 ist zu beachten.

Fabrikat „Kronimus Flachbordstein F 15 gerade,

Oberflächenausführung: …………………………. Nr. ……..“

Länge: 0,33 m (Rastermaß)

Radius: … m

St ________; €/St. ________; €________

Pos. 1.3	City Truck Bordstein Typ A

Bordsteine auf ein mind. 20 cm dickes Fundament mit einer mind. 15 cm dicken beidseitigen Rückenstütze aus Beton versetzen. Rückenstütze in Schalung herstellen. Druckfestigkeit Beton von Fundament, Rückenstütze am fertigen Bauteil: mind. 15 N/mm². Stoßfugen, ca. 5 mm breit, anordnen. Die DIN 18318 ist zu beachten.

Fabrikat „Kronimus City Truck Bordstein Typ A mit Gehrung, gerade, Aussparungen an der Steinbasis und den Längsseiten.

Oberflächenausführung: …………………………. Nr. ……..“

Länge: 0,5 m (Rastermaß)

Höhe: 35 cm

St ________; €/St. ________; €________

Pos. 1.4	City Truck Bordstein Typ B

Bordsteine auf ein mind. 20 cm dickes Fundament mit einer mind. 15 cm dicken beidseitigen Rückenstütze aus Beton versetzen. Rückenstütze in Schalung herstellen. Druckfestigkeit Beton von Fundament, Rückenstütze am fertigen Bauteil: mind. 15 N/mm². Stoßfugen, ca. 5 mm breit, anordnen. Die DIN 18318 ist zu beachten.

Fabrikat „Kronimus City Truck Bordstein Typ B mit Gehrung und

Radius, Aussparungen an der Steinbasis und den Längsseiten.

Oberflächenausführung: …………………………. Nr. ……..“

Radius: 6 m

Länge: 0,5 m (Rastermaß)

Höhe: 35 cm

St ________; €/St. ________; €________

Pos. 1.5	City Truck Bordstein Typ C

Bordsteine auf ein mind. 20 cm dickes Fundament mit einer mind. 15 cm dicken beidseitigen Rückenstütze aus Beton versetzen. Rückenstütze in Schalung herstellen. Druckfestigkeit Beton von Fundament, Rückenstütze am fertigen Bauteil: mind. 15 N/mm². Stoßfugen, ca. 5 mm breit, anordnen. Die DIN 18318 ist zu beachten.

Fabrikat „Kronimus City Truck Bordstein Typ C ohne Gehrung, gerade, Aussparungen an der Steinbasis und den Längsseiten.

Oberflächenausführung: …………………………. Nr. ……..“

Länge: 0,5 m (Rastermaß)

Höhe: 35 cm

St ________; €/St. ________; €________

Pos. 1.6 	City Truck Bordstein Typ D

Bordsteine auf ein mind. 20 cm dickes Fundament mit einer mind. 15 cm dicken beidseitigen Rückenstütze aus Beton versetzen. Rückenstütze in Schalung herstellen. Druckfestigkeit Beton von Fundament, Rückenstütze am fertigen Bauteil: mind. 15 N/mm². Stoßfugen, ca. 5 mm breit, anordnen. Die DIN 18318 ist zu beachten.

Fabrikat „Kronimus City Truck Bogenstein Typ D, mit Radius, Aussparungen an der Steinbasis und den Längsseiten.

Oberflächenausführung: …………………………. Nr. ……..“

Radius: 1,25 m

Länge: 50 cm (Rastermaß)

Breite: 20 / 21,2 cm

Höhe:  35 cm

St ________; €/St. ________; €________

Pos. 1.7	Schneiden von Bordsteinen, Breite 20 / 20,1 cm, Höhe 35 cm, mit Nassschneidegerät

St ________; €/St. ________; €________

Pos. 2		Pflasterbelag

Liefern und Verlegen von Betonpflastersteinen mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand, sowie einer Mindestvorsatzdicke von 8 mm,

ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338:

Max. Differenz in der Diagonalen, wenn L > 300 mm Klasse: K

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075 kg/m²

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm² bei Hartgesteinsoberflächen.

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Steine entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus Edelbrechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0-5 mm in 30 - 50 mm Dicke verlegen, Fugen mit Edelbrechsand-Splitt -Gemisch der Körnung 0-4 mm vollständig verfüllen und abrütteln.

Die DIN 18318, die ZTVPflaster-StB 06, die Broschüre „Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen“ des Betonverbands SLG und die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.

Pflasterstein mit kraftschlüssiger Rundumverzahnung, ebener Oberfläche, und gefasten Kanten.

Pos. 2.1	„Kronimus City-Truck Kurvensatz,

bestehend aus 2 x 6 St. Kurvensteinen und 7 St. Steinen 18 x 24 cm, Steindicke: 12 cm

Oberflächenausführung:.........................................Nr. ...........“

Verlegemuster: siehe Plan Nr. …..

m² ________; €/m² ________; €________

Hinweis: 	Aus produktionstechnischen Gründen ist ein Kurvensatz nur vollständig, wie oben angegeben, lieferbar. Aufgrund der unterschiedlichen geometrischen Ausbildung der jeweiligen Kreisverkehre kann jedoch zur Herstellung der einzelnen Segmente der Fläche nur eine teilweise Verwendung der Kurvensätze notwendig sein. Siehe hierzu Plan Nr. …. .

Pos. 2.2 	„Kronimus City-Truck Pflaster als Ergänzungssteine,

Oberflächenausführung:.........................................Nr. ...........“

Rastermaß: 18 x 12 cm

Steindicke: 12 cm

Verlegemuster: siehe Plan Nr. …..

m² ________; €/m² ________; €________

Pos. 2.3	„Kronimus City-Truck Pflaster als Ergänzungssteine,

Oberflächenausführung:.........................................Nr. ...........“

Rastermaß: 18 x 18 cm

Steindicke: 12 cm

Verlegemuster: siehe Plan Nr. …..

m² ________; €/m² ________; €________

Pos. 2.4	„Kronimus City-Truck Pflaster als Ergänzungssteine,

Oberflächenausführung:.........................................Nr. ...........“

Rastermaß: 18 x 24 cm

Steindicke: 12 cm

Verlegemuster: siehe Plan Nr. …..

m² ________; €/m² ________; €________

Pos. 2.5	„Kronimus City-Truck Pflaster als Ergänzungssteine,

Oberflächenausführung:.........................................Nr. ...........“

Rastermaß: 18 x 30 cm

Steindicke: 12 cm

Verlegemuster: siehe Plan Nr. …..

m² ________; €/m² ________; €________

Pos. 2.6 	„Kronimus City-Truck Pflaster als Ergänzungssteine,

Oberflächenausführung:.........................................Nr. ...........“

Rastermaß: 36 x 36 cm

Steindicke: 12 cm

Verlegemuster: siehe Plan Nr. …..

m² ________; €/m² ________; €________

Pos. 2.7	Schneiden von Steinen, Steindicke 12 cm, mit Nassschneidegerät für Anpassungen an Pflasterrändern, Schrägen und Einbauteilen

m ________; €/m ________; €________

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de

www.kronimus.de