Tangente Pflastersteine

Pos. 1	Liefern und Verlegen von Betonpflastersteinen mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand, sowie einer Mindestvorsatzdicke von 8 mm,      ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338:

Max. Differenz in der Diagonalen: Klasse: K

Witterungswiderstand: Klasse D, jedoch Masseverlust ≤ 0,15 kg/m2

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm2 bei Hartgesteinsoberflächen.

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Betonsteine aus ressourcenschonender Produktion, hergestellt aus recycelten Gesteinskörnungen und werkseitig aufbereitetem Abwasser aus dem Produktionsprozess.

Steine entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus Edelbrechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0-5 mm in 40 mm ± 10 mm Dicke verlegen. Eigenschaften Bettungsmaterial: SZ18 bzw. LA20, C90/3, ECS35. Fugen mit Edelbrechsand-Splitt -Gemisch der Körnung 0-5 mm vollständig verfüllen und abrütteln. Eigenschaften Fugenmaterial: SZ22 bzw. LA25, C90/3, ECS35.

Pflastersteine mit ebener Oberfläche und geraden, gefasten Kanten.

Fabrikat

„Kronimus Tangente Pflastersteine, Oberflächenausführung: … Nr. …“

Rastermaß:

Gemischte Form,

10 x 30 cm, 10 x 40 cm,

15 x 30 cm, 15 x 40 cm

Dicke 16 cm

Verlegemuster:………………………………………………………………………………….

m2 ...............; €/m2 ...............; € ...............

Pos. Schneiden von Steinen, Dicke 16 cm, mit Nassschneidegerät für Anpassungen an Rändern, Schrägen.

m ...............; €/m ...............; € ...............

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de www.kronimus.de