Rollstuhl-Überfahrtsstein / Bogenstein

Pos. 1	Liefern und Versetzen  von Bordsteinen aus Beton mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand und erhöhter Biegezugfestigkeit, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN 1340:

Betonsteine aus ressourcenschonender Produktion, hergestellt aus recycelten Gesteinskörnungen und werkseitig aufbereitetem Abwasser aus dem Produktionsprozess.

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075 kg/m2

Festigkeit Klasse: U

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm2 bei Hartgesteinsoberflächen.

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Bordsteine auf ein mind. … cm dickes Fundament mit einer mind. 15 cm dicken … seitigen Rückenstütze aus Beton versetzen. Rückenstütze in Schalung herstellen. Druckfestigkeit Beton von Fundament, Rückenstütze am fertigen Bauteil: mind. 15 N/mm². Stoßfugen, ca. 5 mm breit, anordnen. Die DIN 18318 ist zu beachten.

Betonbordstein Rollstuhl Überfahrtsstein …/22/78, Radius … m

Fabrikat „Kronimus Rollstuhl – Überfahrtsstein Bogenstein, Radius … m, Fase 1 cm, Oberflächenausführung: … Nr. …“

Länge:  78 cm

Breite:	   … cm

Höhe: 	   22 cm

Radius … m

m ________; €/m ________; €________

Pos. 2		Schneiden von Bordsteinen, Breite … cm, Höhe 22 cm mit Nassschneidegerät.

m ________; €/m ________; €________

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de

www.kronimus.de