Ausschreibungstext Pasero Pflastersteine mit Enviro Clean Fugensubstrat

Pos. 1	Pflasterbelag für die Behandlung und Versickerung von Niederschlagsabflüssen

Liefern und Verlegen eines Pflastersystems mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-84.1-3 des DIBt, Berlin, zur Behandlung und Versickerung von Niederschlagsabflüssen von Verkehrsflächen. System bestehend aus:

Pasero Betonpflastersteinen mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand, sowie einer Mindestvorsatzdicke von 8 mm, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338:

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075 kg/m2

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm2 bei Hartgesteinsoberflächen.

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Fugensubstrat Enviro CLEAN

Steine entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus Edelbrechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0-5 mm in 40 mm ± 10 mm Dicke verlegen. Fugenabstand: ca. 7 mm. Eigenschaften Bettungsmaterial: SZ18 bzw. LA20, C90/3, ECS35. Fugen mit Fugensubstrat Enviro CLEAN vollständig verfüllen, einschlämmen und abrütteln. Fugensubstrat wird in Big Bags angeliefert.

Pflastersteine mit ebener Oberfläche und geraden, gefasten Kanten.

Fabrikat

„Kronimus Pasero Pflasterstein,

Oberflächenausführung: … Nr. …

Fugensubstrat Enviro CLEAN, Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung des DIBt Berlin Nr. Z-84.1-3“

Rastermaße: 20 x 20 cm, 30 x 20 cm

Steindicke:  10 cm

m² ...............; €/m² ...............; € ...............

Pos. 2 Schnitt

Schneiden von Steinen, Steindicke … cm, mit Nassschneidegerät für Anpassungen an Rändern, Schrägen und Einbauten

m ...............; €/ m ...............; € ...............

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de www.kronimus.de