Ausschreibungstext Bordstein Vallo

Pos. 1		Bordsteine

Liefern und Versetzen von Bordsteinen aus Beton mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand und erhöhter Biegezugfestigkeit, ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1340:

Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075 kg/m2

Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm3/50 cm2 bei Hartgesteinsoberflächen.

Festigkeit Klasse: U

Bordsteine auf ein mind. 20 cm dickes Fundament mit einer mind. 15 cm dicken …seitigen Rückenstütze aus Beton C 20/25 versetzen. Rückenstütze in Schalung herstellen. Stoßfugen, ca. 5 mm breit, anordnen.

Fabrikat „Kronimus Bordstein Typ Vallo. Vorderkante gerundet, R = 20 mm, Hinterkante gefast 5 x 5 mm.

Oberflächenausführung: … Nr. …, Oberseite und Vorderkante sandgestrahlt“

Länge: 100 cm (Rastermaß)

Breite: 30 cm

Höhe:  20 cm

St. ...............; €/ St. ...............; € ...............

Pos. 2		Bogenstein

Wie Pos. 1, jedoch Bodenstein Außenbogen

Länge: 78,4 cm (Rastermaß)

Breite: 30 cm

Höhe:  20 cm

Radius: 0,5 m, 1,0 m, 2,0 m, 4,0 m, 6,0 m, 8,0 m

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Pos. 3		Abschlusselement rechts

Wie Pos. 1, jedoch Abschlusselement rechts

Länge: 100 cm (Rastermaß)

Breite: 30 cm

Höhe:  20 cm

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Pos. 3		Abschlusselement links

Wie Pos. 1, jedoch Abschlusselement links

Länge: 100 cm (Rastermaß)

Breite: 30 cm

Höhe:  20 cm

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Pos. 4		Schneiden von Bordsteinen, Breite 30 cm, Höhe 20 cm, mit Nassschneidegerät für die Herstellung von Passstücken.

St. ...............; €/St. ...............; € ...............